#### ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

| d x s mm | P kg/m | Εσωτερική επιφάνεια cm2 | Μεταλλική επιφάνεια cm2 | Ροπή αδρανείας J = cm4 | Ροπή αντ W = cm3 | Ακτίνα αδρανείας i = cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33,7 x 2,6 | 2,010 | 6,380 | 2,540 | 3,090 | 1,840 | 1,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,7 x 2,9 | 2,220 | 6,110 | 2,810 | 3,360 | 1,990 | 1,090 |
| 33,7 x 3,2 | 2,420 | 5,850 | 3,070 | 3,600 | 2,140 | 1,080 |

| 42,4 x 2,6 | 2,570 | 10,90 | 3,250 | 6,460 | 3,050 | 1,410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,4 x 2,9 | 2,840 | 10,50 | 3,600 | 7,060 | 3,330 | 1,400 |
| 42,4 x 3,2 | 3,110 | 10,20 | 3,940 | 7,620 | 3,590 | 1,390 |

| 48,3 x 2,6 | 2,950 | 14,60 | 3,730 | 9,780 | 4,050 | 1,620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,3 x 2,9 | 3,270 | 14,20 | 4,140 | 10,70 | 4,430 | 1,610 |
| 48,3 x 3,2 | 3,590 | 13,80 | 4,530 | 11,60 | 4,800 | 1,600 |

| 60,3 x 2,9 | 4,140 | 23,30 | 5,230 | 21,60 | 7,160 | 2,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,3 x 3,2 | 4,540 | 22,80 | 5,740 | 23,50 | 7,780 | 2,020 |
| 60,3 x 3,6 | 5,070 | 22,10 | 6,410 | 25,90 | 8,580 | 2,010 |

| 76,1 x 2,6 | 4,750 | 39,50 | 6,000 | 40,60 | 10,70 | 2,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76,1 x 2,9 | 5,280 | 38,80 | 6,670 | 44,70 | 11,80 | 2,590 |
| 76,1 x 3,2 | 5,800 | 38,20 | 7,330 | 48,80 | 12,80 | 2,580 |
| 76,1 x 3,6 | 6,490 | 37,30 | 8,200 | 54,00 | 14,20 | 2,570 |

| 88,9 x 2,6 | 5,570 | 55,00 | 7,050 | 65,70 | 14,80 | 3,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88,9 x 3,2 | 6,810 | 53,50 | 8,620 | 79,20 | 17,80 | 3,030 |
| 88,9 x 3,6 | 7,630 | 52,40 | 9,650 | 87,90 | 19,80 | 3,020 |
| 88,9 x 4,0 | 8,430 | 51,40 | 10,70 | 96,30 | 21,70 | 3,000 |

| 114,3 x 3,6 | 9,900 | 90,10 | 12,50 | 192,0 | 33,60 | 3,920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114,3 x 4,0 | 11,00 | 88,70 | 13,90 | 211,0 | 36,90 | 3,900 |
| 114,3 x 4,5 | 12,10 | 87,10 | 15,50 | 234,0 | 41,00 | 3,890 |

| 139,7 x 2,9 | 9,860 | 141,0 | 12,50 | 292,0 | 41,80 | 4,840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139,7 x 3,6 | 12,20 | 138,0 | 15,40 | 357,0 | 51,10 | 4,810 |
| 139,7 x 4,0 | 13,50 | 136,0 | 17,10 | 393,0 | 56,20 | 4,800 |
| 139,7 x 4,5 | 14,90 | 134,0 | 19,10 | 437,0 | 62,60 | 4,780 |

| 168,3 x 3,2 | 13,10 | 206,0 | 16,60 | 566,0 | 67,20 | 5,840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168,3 x 4,0 | 16,30 | 202,0 | 20,60 | 697,0 | 82,80 | 5,810 |
| 168,3 x 4,5 | 18,10 | 199,0 | 23,20 | 777,0 | 92,40 | 5,790 |
| 168,3 x 5,0 | 20,10 | 197,0 | 25,70 | 856,0 | 102,0 | 5,780 |

| 219,1 x 4,0 | 21,40 | 350,0 | 27,00 | 1.564 | 143,0 | 7,610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219,1 x 5,0 | 26,40 | 343,0 | 33,60 | 1.928 | 176,0 | 7,570 |
| 219,1 x 5,9 | 31,00 | 338,0 | 39,50 | 2.247 | 205,0 | 7,540 |

| 273,0 x 4,0 | 26,70 | 552,0 | 33,80 | 3.058 | 224,0 | 9,510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273,0 x 5,6 | 36,80 | 538,0 | 47,00 | 4.206 | 308,0 | 9,460 |
| 273,0 x 6,3 | 41,60 | 533,0 | 52,80 | 4.696 | 344,0 | 9,430 |

| 323,9 x 4,0 | 31,80 | 784,0 | 40,20 | 5.144 | 318,0 | 11,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323,9 x 5,9 | 46,20 | 765,0 | 58,90 | 7.453 | 460,0 | 11,20 |
| 323,9 x 7,1 | 55,60 | 753,0 | 70,70 | 8.869 | 548,0 | 11,20 |

| 355,6 x 5,0 | 43,20 | 938,0 | 55,10 | 8.464 | 476,0 | 12,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355,6 x 6,3 | 54,50 | 924,0 | 69,10 | 10.547 | 593,0 | 12,40 |
| 355,6 x 8,0 | 68,30 | 906,0 | 87,40 | 13.201 | 742,0 | 12,30 |

| 406,4 x 5,0 | 49,50 | 1.234 | 63,10 | 12.704 | 625,0 | 14,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406,4 x 6,3 | 62,40 | 1.218 | 79,20 | 15.849 | 780,0 | 14,10 |
| 406,4 x 7,1 | 70,10 | 1.208 | 89,10 | 17.756 | 874,0 | 14,10 |

| 457,2 x 5,6 | 62,10 | 1.562 | 79,50 | 20.312 | 889,0 | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 457,2 x 6,3 | 70,30 | 1.552 | 89,20 | 22.684 | 992,0 | 15,90 |
| 457,2 x 8,0 | 88,20 | 1.529 | 113,0 | 28.484 | 1.246 | 15,90 |