#### ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

| a mm | s mm | Βάρος kg/m | Μεταλλική διατομή cm2 | Ροπή αδρανείας | Ροπή αντιστάσεως | Ακτίνα αδρανείας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | J cm4 | W cm3 | i cm |

| 12 | 1,5 | 0,494 | 0,63 | 0,118 | 0,197 | 0,433 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 1,5 | 0,636 | 0,81 | 0,249 | 0,332 | 0,554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 1,5 | 0,871 | 1,11 | 0,637 | 0,637 | 0,758 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 1,130 | 1,14 | 0.787 | 0.787 | 0,739 |

| 25 | 1,5 | 1,160 | 1,41 | 1,300 | 1,040 | 0,960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 1,530 | 1,84 | 1,630 | 1,310 | 0,941 |

| 30 | 1,5 | 1,390 | 1,72 | 2,320 | 1,540 | 1,170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 1,820 | 2,32 | 2,940 | 1,960 | 1,150 |
|  | 3,0 | 2,540 | 3,24 | 3,990 | 2,660 | 1,110 |

| 35 | 2,0 | 2,15 | 2,70 | 4,810 | 2,750 | 1,350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 3,02 | 3,84 | 6,610 | 3,780 | 1,310 |

| 40 | 2,0 | 2,42 | 3,08 | 7,330 | 3,670 | 1,550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 3,50 | 4,44 | 10,00 | 5,100 | 1,510 |

| 50 | 2,0 | 3,03 | 3,86 | 14,80 | 5,910 | 1,960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 4,48 | 5,64 | 20,80 | 8,340 | 1,920 |

| 60 | 2,0 | 3,65 | 4,65 | 26,00 | 8,680 | 2,370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 5,40 | 6,88 | 37,10 | 12,40 | 2,330 |

| 80 | 2,0 | 4,93 | 6,28 | 63,30 | 15,80 | 3,190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 7,32 | 9,33 | 91,40 | 22,90 | 3,150 |
|  | 4,0 | 9,67 | 12,2 | 117,0 | 29,30 | 3,100 |

| 100 | 3,0 | 9,10 | 11,6 | 183,0 | 36,60 | 3,970 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 12,1 | 15,4 | 236,0 | 47,30 | 3,920 |

| 120 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 321,0 | 53,50 | 4,790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 14,6 | 18,6 | 417,0 | 69,50 | 4,730 |
|  | 5,0 | 18,1 | 23,0 | 508,0 | 84,70 | 4,700 |

| 150 | 3,0 | 14,1 | 17,8 | 636,0 | 84,70 | 6,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 18,7 | 23,6 | 831,0 | 111,0 | 5,960 |
|  | 5,0 | 23,3 | 29,4 | 1.017 | 136,0 | 5,920 |

| 200 | 3,0 | 18,6 | 23,6 | 1.529 | 153,0 | 8,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 24,6 | 31,4 | 2.008 | 201,0 | 8,000 |
|  | 5,0 | 30,6 | 39,0 | 2.473 | 247,0 | 7,960 |

| 250 | 8,0 | 60,8 | 77,4 | 7.567 | 605,0 | 9,890 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 75,4 | 96,0 | 9.232 | 739,0 | 9,810 |

| 300 | 10 | 91,1 | 116 | 16.279 | 1.085 | 11,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 143 | 182 | 24.511 | 1.634 | 11,60 |

| 400 | 10 | 122 | 156 | 39.572 | 1.979 | 15,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 193 | 246 | 60.503 | 3.025 | 15,70 |