## Slide 1: Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε)
Ενότητα 11: Οξείδιο τιτανίου στις γραφικές τέχνες (α’μέρος)
Βασιλική Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Δομή του TiO2
Το TiO2 είναι ένας ημιαγωγός n-τύπου εξαιτίας της ύπαρξης κενών θέσεων οξυγόνου στο πλέγμα του και εσωτερικών ιόντων τιτανίου (σε πιέσεις οξυγόνου κοντά στην ατμόσφαιρα επικρατούν οι κενές θέσεις οξυγόνου).
Η δομή του προκύπτει από τον υβριδισμό των 2p τροχιακών του οξυγόνου με τα 3d τροχιακά του τιτανίου.
“Fases TiO2” από RodrigoToniato διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 3
Κρυσταλλογραφικά απαντάται σε τρεις κύριες δομές πολυμορφισμού με διαφορετική διευθέτηση των ατόμων στο χώρο.
Αυτές είναι ο ανατάσης, το ρουτήλιο και ο μπρουκίτης.
Ανάλογα με τη φάση που κυριαρχεί στο υλικό εκτιμάται και η έκταση του ενεργειακού χάσματος Eg (3.0-3.2eV).
Οι συνηθέστερες δομές είναι οι δύο πρώτες και ανήκουν στο τετραγωνικό κρυσταλλικό σύστημα (Σχήμα 1).
“Fases TiO2” από RodrigoToniato διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 4: Χαρακτηριστικές φυσικοχημικές σταθερές του ανατάση και του ρουτηλίου
Ιδιότητες | Ρουτήλιο | Ανατάσης
Κρυσταλλικό σύστημα | Τετραγωνικό | Τετραγωνικό
Σταθερά πλέγματος a=b | 4.59 Å | 3.78 Å
Σταθερά πλέγματος c | 2.95 Å | 9.52 Å
Ειδική πυκνότητα | 4.2 g cm-1 | 3.9 g cm-1
Δείκτης διάθλασης (633nm) (Refractive index) | 2.7 | 2.5
Διαπερατότητα | 114 | 31
Σημείο τήξης | 1858 °C | Μετατρέπεται σε ρουτήλιο σε υψηλές θερμοκρασίες
Eg | 3. 20 eV | 3.02eV

## Slide 5: Χαρακτηριστικές ιδιότητες του TiO2
Διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα στην διάβρωση και φωτοδιάβρωση, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα ανακύκλωσής του.
Επιπλέον, είναι χημικά αδρανές, αδιάλυτο σε πολυμερή, μη τοξικό, θερμικά σταθερό κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες επεξεργασίας και χαμηλού κόστους.

## Slide 6: Το TiO2 στην βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων, εκτυπωτικών μελανιών, πολυμερών
Απαντάται σε αφθονία και χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων και εκτυπωτικών μελανιών (ως λευκό πιγμέντο) λόγω κυρίως του μεγάλου δείκτη διάθλασής του και της ευκολίας συνθετικής παρασκευής του σε μεγάλες ποσότητες.
Πρόκειται για το πιο σημαντικό λευκό πιγμέντο που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία των πολυμερών.

## Slide 7: To TiO2 είναι πολυχρηστικό όταν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές πολυμερών
Έχει να προσφέρει περισσότερα στην βιομηχανία πολυμερών πέρα από το λευκό χρώμα και την αδιαφάνεια.
Πρόκειται για ένα φωτοευαίσθητο υλικό και η επιπλέον αξία του έγκειται στην αλληλεπίδρασή του με το φως. Για παράδειγμα, αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την σκέδαση του φωτός που προκαλεί αδιαφάνεια ή την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από το TiO2 προστατεύoντας έτσι τα πολυμερή από διάσπαση.
Χρησιμοποιείται ευρύτατα επειδή σκεδάζει αποτελεσματικά το ορατό φως προσδίδοντας λευκότητα, φωτεινότητα και αδιαφάνεια όταν αποτελεί συστατικό ενός πλαστικού προϊόντος.

## Slide 8
Το ρουτήλιο προτιμάται ως πιγμέντο σε σχέση με τον ανατάση επειδή σκεδάζει το φως πιο αποτελεσματικά μια και έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλαση, είναι πιο σταθερό και είναι λογότερο πιθανό να δράσει καταλυτικά στην φωτοδιάσπαση.
Προκειμένου το TiO2 να έχει καλή διασπορά, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα στον αποχρωματισμό η επιφάνειά του επεξεργάζεται κατάλληλα.
Δεν υπάρχει μια μέθοδος για την επιφανειακή επεξέργασία του που να οδηγεί σε ένα πιγμέντο κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές στην βιομηχανία πλαστικών και έτσι πραγματοποιείται συνεχής έρευνα σε αυτό τον τομέα.
Σε αντίθεση με έγχρωμα πιγμέντα που παρέχουν αδιαφάνεια απορροφώντας το ορατό φως , το διοξείδιο του τιτανίου και άλλα λευκά πιγμέντα παρέχουν αδιαφάνεια σκεδάζοντας το φως.

## Slide 9
Η σκέδαση είναι δυνατή επειδή το λευκό πιγμέντο μπορεί να κάμψει το φως.
Εάν υπάρχει αρκετό πιγμέντο σε ένα σύστημα, όλο το φως προσπίπτει στην επιφάνεια, εκτός από το μικρό εκείνο ποσοστό που απορροφάται από το πολυμερές ή χρωστική ουσία, σκεδάζεται προς τα έξω και το σύστημα θα εμφανίζεται αδιαφανές και λευκό.
Η σκέδαση του φωτός επιτυγχάνεται με διάθλαση και περίθλαση του φωτός καθώς αυτό διέρχεται διαμέσω ή κοντά στα σωματίδια πιγμέντου.

## Slide 10
Το διπλανό σχήμα απεικονίζει σχηματικά την εγκάρσια τομή δύο φιλμ λευκών πιγμέντων και πως οι διαφορές των δεικτών διάθλασης επηρεάζουν την αδιαφάνεια.
chemours.com

## Slide 11
Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ του δείκτη διάθλασης του πιγμέντου και του πολυμερούς στο οποίο διασπείρεται τόσο μεγαλύτερη είναι η σκέδαση του φωτός.
White Pigment | Rl | Plastic | Rl
Rutile TiO2 | 2.73 | Polystyrene | 1.60
Anatase TiO2 | 2.55 | Polycarbonate | 1.59
Antimony Oxide | 2.09-2.29 | SAN | 1.56
Zinc Oxide | 2.02 | Polyethylene | 1.50-1.54
Basic Carbonate, White Lead | 1.94-2.09 | Acrylic | 1.49
Lithopone | 1.84 | Polyvinyl Chloride | 1.48
Clay | 1.65 |  | 
Magnesium Silicate | 1.65 |  | 
Barytes BaSO4 | 1.64 |  | 
Calcium Carbonate | 1.63 |  | 

## Slide 12
Περίθλαση και μέγεθος σωματιδίων
Η περίθλαση είναι ο άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο το πιγμέντο σκεδάζει το φως. Το φως που διέρχεται κοντά σε ένα σωματίδιο πιγμέντου κάμπτεται.
chemours.com

## Slide 13: Το TiO2 στην τεχνολογία του χαρτιού ως πιγμέντο
Το TiO2 χρησιμοποιείται στην τεχνολογία του χαρτιού ως πιγμέντο (pigment, filler) μαζί με τα clays (καολίνης, china clay) και το CaCO3 προκειμένου να πληρώσει το πορώδες του χαρτιού και να βελτιώσει την ποιότητα της κάλυψης της επιφάνειάς του.
Συντελεί στην βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων του χαρτιού και στην λαμπρότητά του.
Χρησιμοποιείται ακόμη και για οικονομικούς λόγους μια και αντικαθιστά τις πιο ακριβές ίνες.

## Slide 14: Το TiO2 στο φωτοκαταλυτικό και στο αντιβακτηριακό χαρτί
Καινοτόμα είναι η εφαρμογή του στο φωτοκαταλυτικό και το αντιβακτηριακό χαρτί.
Μικροοργανισμοί σε χαρτονομίσματα
mirror.co.uk

## Slide 15
Η παράμετρος που επηρεάζει στην τεχνολογία του χαρτιού την αποτελεσματικότητά του είναι κυρίως το μέγεθός του παρά το σχήμα του.
Το βέλτιστο μέγεθός του ως πιγμέντο στην τεχνολογία του χαρτιού είναι περίπου 0.2 μm.

## Slide 16: Το ΤiΟ2 στην διάσπαση χρωστικών
Το ΤiΟ2 αποτελεί τον καλύτερο φωτοκαταλύτη για την διάσπαση χρωστικών που προέρχονται για παράδειγμα από απόβλητα βιομηχανιών εκτύπωσης, χρωμάτων κ.α. παρουσία UV ή UVis.
Σημαντικός ημιαγωγός με τεράστια πεδίο εφαρμογών και αποτελεσματικότητας στον τομέα της φωτοκατάλυσης.

## Slide 17: Προσομοίωση κόκκου ημιαγώγιμου υλικού με μικροηλεκτροχημικό στοιχείο, υπό την επίδραση του φωτός.
hν≥Εg
Οι φωτοδημιουργούμενες οπές στην επιφάνειά του είναι ισχυρά οξειδωτικές, ενώ τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια είναι αρκετά αναγωγικά.

## Slide 18: To TiO2 ως βασικό συστατικό της ηλεκτρονικής μελάνης (e-ink).
Συγκεκριμένα έχει μελετηθεί η μικροενθυλάκωση αιωρημάτων χρώματος ματζέντα, κίτρινου και κυανού με λευκό πιγμέντο (TiO2) σε πολυμερικά περιβλήματα προς χρήση τους σε έγχρωμες ηλεκτροφορητικές οθόνες (electrophoretic image display, EPID).
Η λειτουργία των οθονών αυτών στηρίζεται στην ηλεκτροφόρεση κατά την οποία έχουμε μετακίνηση φορτισμένων σωματιδίων αιωρούμενων σε ένα υγρό υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου.

## Slide 19: Μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και χημική ενέργεια
V. Artero, Molecular science for artificial photosynthesis From bio-inspired catalyst to nanomaterials, Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux, Université Joseph Fourier, CNRS, CEA Grenoble

## Slide 20
Εικόνα SEM από πάστα TiO2 που εκτυπώνεται με μεταξοτυπία, για χρήση της σε φωτοευαισθητοποιημένες ηλεκτροχημικές κυψελίδες (Dye Sensitized Solar Cells).
D.S. Tsoukleris, I.M. Arabatzis, E. Chatzivasiloglou, A.I. Kontos, V. Belessi, M.C. Bernard, P. Falaras, “2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells”, Solar Energy 79 (2005) 422–430.

## Slide 21: Το TiO2 ως νανοαισθητήρας στην συσκευασία τροφίμων
Andrew Millsa Show Affiliations, Oxygen indicators and intelligent inks for packaging food, Chem. Soc. Rev., 2005,34, 1003-1011 DOI: 10.1039/B503997P

## Slide 22: Πειραματικό μέρος 1/2
Συσκευές – Όργανα
Ποτήρια ζέσεως 50 ml
Πλαστικές πιπέττες
Ογκομετρικός κύλινδρος 10 ml
Μαγνητάκι ανάδευσης
Θερμαντικό σώμα με μαγνητικό αναδευτήρα

## Slide 23: Πειραματικό μέρος 2/2
Υλικά – Αντιδραστήρια
Υδροχλωρικό οξύ, HCl 37% wt
Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, HCl 1Μ
Καυστικό νάτριο, NaOH 20% wt
Ισοπροποξείδιο του τιτανίου, Ti(OiPr)4, C12H28O4Ti
Αιθανόλη, CH3CH2OH
Οξικό οξύ, CH3COOH 100%
Απιονισμένο νερό

## Slide 24: Πείραμα 1ο – Παρασκευή TiO2 με καταβύθιση
Πειραματική πορεία:
Λαμβάνονται 10 ml διαλύματος HCl 1Μ και μεταφέρονται σε ποτήρι ζέσεως. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί το μαγνητάκι και το διάλυμα είναι υπό ανάδευση προστίθεται στάγδην 1 ml Ti(OiPr)4. Παρατηρείστε ότι σχηματίζεται φλοκώδες ίζημα. Με προσθήκη HCl και παραμονή ½ ώρα υπό ανάδευση γίνεται διαυγές. Παρατηρείστε τον σχηματισμό ιζήματος με την προσθήκη NaOH 20% wt.
Ακολουθεί γήρανση επί 24 ώρες
Φυγοκέντριση
έκλυση του ιζήματος
και έψησή του επί 2 ώρες στους 450 oC.

## Slide 25: Πείραμα 2ο – Παρασκευή ξηροπηκτής (Xerogel) TiO2
Πειραματική πορεία:
Λαμβάνονται 10 ml αιθανόλης και μεταφέρονται σε ποτήρι ζέσεως. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί το μαγνητάκι και το διάλυμα είναι υπό ανάδευση προστίθονται στάγδην 3 ml Ti(OiPr)4. Παρατηρείστε ότι το διάλυμα είναι διαυγές. Παραμένει υπό ανάδευση επί 10 min και στην συνέχεια προστίθεται 1.5 ml CH3COOH. Παραμένει υπό ανάδευση επί 10 min. Προστίθονται επιπλέον 10 ml απιονισμένου νερού και συνεχίζεται η ανάδευση για άλλη μισή ώρα.
Στην συνέχεια τοποθετείται για γήρανση στο πυριαντήριο στους 60 oC.
Όταν ξηρανθεί πλήρως λαμβάνεται και θερμαίνεται στους 450 οC επί 2 ώρες.

## Slide 26: Βιβλιογραφία 1/2
D.S. Tsoukleris, I.M. Arabatzis, E. Chatzivasiloglou, A.I. Kontos, V. Belessi, M.C. Bernard, P. Falaras, “2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells”, Solar Energy 79 (2005) 422–430.
I.M. Αραμπατζής, “Νανοδομημένη τιτάνια για περιβαλλοντικές εφαρμογές”, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 2004.
Β. Κ. Μπέλεση, «Σύνθεση νανοσύνθετων καταλυτών TiΟ2 και εφαρμογές αυτών στην ετερογενή φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων για την ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης», Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Ιωάννινα, 2007.
V. Belessi, G. Romanos, N. Boukos and C. Trapalis, “Removal of Reactive Red 195 from aqueous solutions by adsorption on the surface of TiO2 nanoparticles”, Journal of Hazardous Materials 170 (2-3) (2009) 836-844.
V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, R. Zboril, J. Tucek, D. Jancik, T. Albanis and D. Petridis, “Structure and photocatalytic performance of magnetically separable titania photocatalysts for the degradation of propachlor”, Applied Catalysis B: Environmental 87 (2009) 181–189.

## Slide 27: Βιβλιογραφία 2/2
V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, A. Katsoulidis, P. Pomonis, D. Petridis and T. Albanis, “Structure and photocatalytic performance of TiO2/clay nanocomposites for the degradation of dimethachlor as model organic pollutant”Applied Catalysis B: Environmental” 73(3-4) (2007) 292-299.
C.A. Kim, M.J. Joung, S.D. Ahn, G.H. Kim, S.-Y. Kang, I.-K. You, J. Oh, H. J. Myoung, K.H. Baek, K. S. Suh , “Microcapsules as an electronic ink to fabricate color electrophoretic displays” Synthetic Metals 151 (2005) 181–185.
M. Badila, C. Brochon*, A. Hebraud, G. Hadziioannou, “Encapsulation of TiO2 in poly(4-vinyl pyridine)-based cationic microparticles for electrophoretic inks” Polymer 49 (2008) 4529–4533.
Σ.Ν. Κρητικός, “Παρασκευή καταλυτικού φορέα με υγρές χημικές μεθόδους-Μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόσφυση στο κεραμικό υπόστρωμα”, Διπλωματική Εργασία, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών, Αθήνα 2011.
Χ. Ταπεινός, “Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσφαιρών οξειδίων σιδήρου”, Ερευνητική Εργασία Διπλώματος Ειδίκευσης, Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 2009.

## Slide 28: Τέλος Ενότητας

## Slide 29: Σημειώματα

## Slide 30: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα 11: Το οξείδιο τιτανίου σε υλικά των γραφικών τεχνών (Σύνθεση ΤiO2)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 31: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 32: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 33: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 34: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
V. Artero, Molecular science for artificial photosynthesis From bio-inspired catalyst to nanomaterials, Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux, Université Joseph Fourier, CNRS, CEA Grenoble

## Slide 35: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.